ULUSAL MESLEK STANDARDI

DERİ İŞLENTİ OPERATÖRÜ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 10UMS0102-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 17.12.2010-27788 (Mükerrer)

| Meslek: | DERİ İŞLENTİ OPERATÖRÜ |
| --- | --- |
| Seviye: | 4 |
| Referans Kodu: | 10UMS0102-4 |
| Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): | İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ (İTKİB) |
| Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: | MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi |
| MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: | 30.11.2010 Tarih ve 2010/70 Sayılı Karar |
| Resmi Gazete Tarih/Sayı: | 17.12.2010-27788 (Mükerrer) |
| Revizyon No: | 00 |

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AÇKI YAPMA: Derilerin liflerinin ve çapının açılmasını,

ASORTİ: Derilerin kalitesi, cinsi, büyüklüğü, kalınlığı istenilen mamul deri tipi gibi özelliklerine göre sınıflandırılmasını,

BADANA YAPMA: Küçükbaş hayvan derilerinin yüzeyindeki kılın alınması için kirecin derinin alt yüzüne sürülmesi işlemini,

BANYO SUYU: Derilerin içinde işlem gördüğü suyu,

BAZİFİKASYON: Deri tabaklama aşamasında, bir sonraki işleme hazırlık olarak, asit-baz dengesinin sağlanması işlemini,

BİTİM İŞLEMLERİ/FİNİSAJ: Derinin kullanım özelliklerini, kullanım süresini ve kalitesini arttıran son işlemi,

BOME: Sudaki tuz miktarını,

BUDAMA/PITRAK ALMA: Derinin kullanılmayan parçalarını keserek ayıklamayı,

DEPİKLE: Koruma amaçlı pikle yapılan derilere uygulanan pikleyi çözme işlemini,

ETLEME/KAVELATA YAPMA: Ham derinin et yüzeyinde kalmış olan yağ parçalarının kavelata makinesi ile alınmasını,

FİKSASYON/BAĞLAMA: Deriye uygulanan retanaj, boya ve yağlama işlemlerinin kimyasal ve fiziksel olarak deriye bağlanmasını sağlamayı,

FİZİKSEL YUMUŞATMA/PATPAT/İSKEFE: Deriyi istenilen yumuşaklığa getirmek için makine yardımıyla yapılan fiziksel yumuşatma işlemini,

GERGİ/ÇAKIM/ÇİVİLEME: Deri yüzeyini düzeltme, fazla esnemesini engelleme ve deri yüzeyinin düzeltilmesi ile form kazandırılması işlemlerini,

HAM DERİ: Hayvanlardan yüzülerek elde edildikten sonra salamura işlemlerinden  başka  bir işlem görmemiş derilere verilen ismi,

ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,

ISLATMA/YUMUŞATMA: Konservasyon sonucu kaybettiği suyu geri kazandırmak, temizlemek amacı ile deri ve postların havuz, dolap, pervanelerde bekletilmesini,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İSTİFLEME/SEHPALAMA: Derilerin üst üste uygun şekilde konarak bekletilmesini,

İŞLENTİ: Ham deriyi işleme aşamalarını,

KESİT KONTROLÜ: İşlenti aşamasında derinin kesitinin PH ve optik kontrolünü,

KİREÇ GİDERME: Kireçleme sonrası deride kalan kireç artıklarının deriden uzaklaştırılmasını,

KİREÇLEME: Derideki kılların kimyasal işlemle giderilmesini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONSERVASYON: Derinin bozulmadan uzun süre depolanması için tuz, hava, güneş etkisi ile içinde bulunan su miktarının azaltılarak bekletilmesi,

KURU TAŞ: İşlenmiş derilerin kalınlıklarının standart hale getirilmesi için kuru taş makinesi ile ayarlanmasını,

KURU/MEKANİK İŞLEM: Yaş işlemlerden geçen ham derinin kurutulması ve bitim işlemlerine hazır hale gelmesi için yapılan kurutma işlemleri sürecini,

NÖTRALİZASYON: Boyama, yağlama ve retenaj maddelerinin deri içine daha iyi nüfuz etmesi için yapılan asit-baz dengeleme işlemini,

OPTİK KONTROL: Görsel kontrolü,

ÖLÇÜ MAKİNESİ: Derinin boyutlarını/yüzey alanını ölçmeye yarayan makineyi,

PENATRASYON: Kullanılan malzemelerin, nüfuziyetini/bağlanmasını,

PH KONTROLÜ: Asit, baz derecesinin kontrolünü,

PİKLE/PİKLAJ: Tabaklama öncesi asit ortamda derinin tabaklamaya hazırlanmasını,

POLİSAJ: Derinin doğal parlaklığını ortaya çıkarma işlemini,

PRES: İşlenmiş deriyi düzgünleştirmek, değişik desenler vermek ve verilen malzemeleri deri içine bağlama/penetre ettirmek için yapılan işlemi,

RETANAJ: Deriye yeni özellikler kazandırmak için yapılan ikinci tabaklama işlemini,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAMA: Özel enzimler yardımı ile deriyi tabaklamaya hazırlamak ve deriye elastikiyet kazandırmak hava alma özelliği kazandırmak için yapılan işlemi,

TABAKLAMA: Bozulabilir haldeki derinin çeşitli tabaklama maddeleri ile fiziksel ve kimyasal işlemler uygulanarak dayanıklı hale getirilmesi işlemini,

TARAMA: Kürk-süet derilerin yüzeyindeki tüyleri açmak için derilere uygulanan işlemi,

TAVLAMA/KURU DOLAP: İşlenmiş derilerin yumuşatılması/nem kazandırılması işlemini,

TEHLİKE: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durumu,

TOZ ALMA: Zımparalama işleminden sonra deriden çıkan toz ve parçacıklarının temizlenmesini,

TRAŞ: Derinin istenilen kalınlığa getirilmesini,

ÜRETİM REÇETESİ: Deri üretiminde kullanılacak maddelerin isimleri, nicelikleri ile üretim yöntemlerini ve koşullarını tanımlayan yazılı bilgiyi,

YAĞ GİDERME: Derinin homojen olmayan ve bozulabilen doğal yağlarını özel kimyasallarla deriden uzaklaştırma işlemini,

YAĞLAMA: Derinin yumuşak, düzgün bir yapı alması için çeşitli yağlar ile yapılan işlemi,

YARMA: Cinsine ve kullanım amacına göre derinin, yarma makinesinde ayrılması işlemini,

YAŞ İŞLENTİ/SULU İŞLENTİ: Tabaklama öncesi, tabaklama ve tabaklama sonrası deriye uygulanan yaş/sulu aşamaların tümünü,

YIKAMA: Deri işlenti aşamalarında kullanılan fazla malzemenin arıtılmasını,

ZIMPARA: Deri kalınlığını ayarlamak ve yüzey düzgünlüğünü sağlamak için yapılan işlemini,

ZİG: İşlenmiş, yüzeyi düz hayvan derisini

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	3

2.	MESLEK TANITIMI	3

2.1.	Meslek Tanımı	3

2.2.	Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri	3

2.3.	Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler	3

2.4.	Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat	3

2.6.	Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler	3

3.	MESLEK PROFİLİ	3

3.1.	Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri	3

3.2.	Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman	3

3.3.	Bilgi ve Beceriler	3

3.4.	Tutum ve Davranışlar	3

4. 	ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME	3

# GİRİŞ

Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4), ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)  tarafından hazırlanmıştır.

Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4), ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

# MESLEK TANITIMI

## Meslek Tanımı

Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4); birim yöneticisi denetiminde, ham deriyi çeşitli işlemlere tabi tutarak kullanıma hazır yarı mamul haline getirme işlemlerini yapan ve/veya yapılmasını takip ederek çalışma ekibini yönlendiren kişidir.

Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4), ham deri işlenti firmalarında deri işlentinin her aşamasını bizzat yürüten ve/veya takip eden kişidir.

## Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7535 (Ham deri işleyiciler, tabakçılar ve postçular)

## Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Makine Emniyeti Yönetmeliği

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

## Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

5362 Sayılı Esnaf Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ayrıca meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

  - Çalışma Ortamı ve Koşulları

## Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) çoğunlukla kapalı ortamda; fabrikalarda, atölyelerde ıslak zeminde ve laboratuvarlarda çalışır.

## Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) çalışma ortamında yoğun deri kokusu, kimyasal madde ve ilaç kokularına maruz kalma gibi iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gerektiren durumlar ile karşılaşabilir.  Çalışma esnasında yapılan işin özelliğine göre uygun kişisel koruyucu donanım kullanır. Bu alanda çalışanlar deri mühendisleri ve çalışma ekibiyle iletişim halindedir.

## Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

# MESLEK PROFİLİ

# Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri; kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak (Devamı var) | A.1 | İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak | A.1.1 | Yasa ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.2 | İş yerinde karşılaşılabilecek tehlikeleri belirler, riskleri değerlendirir ve tehlikelerin önlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.3 | Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili personele ve acil hizmet birimlerine bildirir. |
|  |  |  |  | A.1.4 | İşe uygun kişisel koruyucu donanım kullanır ve kullanılması sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.5 | İSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalışır şekilde bulundurur ve bulundurulmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.1.6 | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. |
|  |  | A.2 | Çevre güvenlik önlemlerini almak | A.2.1 | Çevre korumaya karşı önlemleri yapılan işin gereklerine uygun şekilde öğrenir ve azami ölçüde uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.2.2 | Doğal kaynakların ekonomik kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| A | İş yeri; kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak | A.3 | Kalite güvence sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak | A.3.1 | İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.3.2 | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular ve uygulanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.3.3 | Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri, işin kalite gerekliliklerine uygun şekilde yapar. |
|  |  |  |  | A.3.4 | Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına katılır. |
|  |  |  |  | A.3.5 | Makine, alet, donanım ya da sisteminin kalite gerekliliklerine uygun çalışır ve çalışılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | A.3.6 | Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| B | İş organizasyonu yapmak | B.1 | İşini planlamak | B.1.1 | Hazırlanacak deri cinsine uygun süreç planlamasını birim yöneticisi ile yapar. |
|  |  |  |  | B.1.2 | Müşteri talebi ve/veya üretim planına göre zaman planlamasını birim yöneticisi ile yapar. |
|  |  | B.2 | Çalışma ortamının hazırlanmasını sağlamak | B.2.1 | Birim yöneticisinden aldığı bilgiler doğrultusunda, deri işlenti aşamalarına uygun şekilde çalışma ortamının hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.2.2 | Birim yöneticisinden aldığı bilgiler doğrultusunda, deri işlenti aşamalarına uygun şekilde çalışma ortamının temizlenmesini sağlar. |
|  |  | B.3 | Araç, gereç ve ekipman hazırlanmasını sağlamak | B.3.1 | Deri işlenti aşamalarında kullanılacak araç, gereç ve ekipmanları kontrol ederek kullanıma hazırlanmasını sağlar. |
|  |  |  |  | B.3.2 | Tespit ettiği arıza ve eksikleri birim yöneticisine bildirir. |
|  |  | B.4 | Makine bakım ve onarımı yapılmasını sağlamak | B.4.1 | Kullanılan makinelerin genel bakım ve onarımını makine bakımcı tarafından yapılıp yapılmadığını takip eder. |
|  |  |  |  | B.4.2 | Kullanılan makinelerde oluşabilecek basit arızaları giderir. |
|  |  | B.5 | Üretim planını uygulamak | B.5.1 | Birim yöneticisinden aldığı talimat doğrultusunda çalışma ekibine yönlendirme yapar. |
|  |  |  |  | B.5.2 | Üretim sürecini takip ederek işi kesintisiz yapar ve/veya yapılmasını takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Tabaklama öncesi işlemler yapmak (Devamı var) | C.1 | Ham deri asorti takibi yapmak | C.1.1 | Ham derilerin cinsi, kalitesi ve korunma şekline göre ıslatma öncesi kontrol ve sınıflandırma işlemlerini takip eder. |
|  |  |  |  | C.1.2 | Kontrol ve sınıflandırma işlemi tamamlanan derilerin tartılma işlemini takip eder. |
|  |  | C.2 | Islatma işlemi yapmak | C.2.1 | Derilerin cinsine göre dolaba/pervaneye/havuza alınma işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | C.2.2 | Derilere cinsi, kalitesi ve korunma şekline uygun, miktar ve ısıdaki su ile ıslatma yapar. |
|  |  |  |  | C.2.3 | Islatma sonrası derilerin uygun sürede yıkanması ve bekletilmesi sürecini takip eder. |
|  |  |  |  | C.2.4 | Derilere ıslatma, PH, bome ve ısı kontrolü yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticine bildirir. |
|  |  |  |  | C.2.5 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar ıslatma yapar. |
|  |  | C.3 | Budama yapmak | C.3.1 | İşlenen deri cinsi ve uygun sıralamaya göre derinin atık kısımlarının kesilmesini sağlar. |
|  |  |  |  | C.3.2 | Budanan derilerin tartılmasını sağlayarak derileri yaş işlemler kriterlerine göre kontrol eder |
|  |  | C.4 | Badana işlemini takip etmek | C.4.1 | Zig deriye badana işlemi yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | C.4.2 | İşlenen derinin kalınlığına uygun, kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | C.4.3 | Hazırladığı karışım ile deriye badana işlemi uygulanması ve derilerin uygun sürede istiflenmesi sürecini takip eder. |
|  |  |  |  | C.4.4 | Bekletilen derinin temizlenerek, yünlerinin sağlıklı bir şekilde alınması işlemlerini takip eder. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Tabaklama öncesi işlemler yapmak (Devamı var) | C.5 | Kireçleme işlemi yapmak | C.5.1 | Kürk-süet hariç diğer derilere kireçleme yapar. |
|  |  |  |  | C.5.2 | Derilerin ağırlığı, cinsi ve korunma şekline göre kireçleme için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | C.5.3 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede kireçleme yapar. |
|  |  |  |  | C.5.4 | Derilere fiziksel ve optik kontrol yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | C.5.5 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar kireçleme yapar. |
|  |  | C.6 | Etleme işlemini takip etmek | C.6.1 | İşlenen deri cinsine uygun makine ayarı yapar. |
|  |  |  |  | C.6.2 | Derilerin iç yüzeyindeki yağ tabakasının giderilmesi için kavaleta makinesinde yapılan işlemi takip eder. |
|  |  |  |  | C.6.3 | Etleme yapılan derilerin uygun biçimde budanması ve tartılması işlemlerini takip eder. |
|  |  |  |  | C.6.4 | Kürk-süet deride uygun sıralamaya göre 2. etleme yapılmasını sağlar. |
|  |  | C.7 | Kireç giderme işlemi yapmak (Devamı var) | C.7.1 | Kürk-süet hariç diğer derilere kireç giderme yapar. |
|  |  |  |  | C.7.2 | Derilerin ağırlığı, cinsi ve korunma şekline göre kireç giderme için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Tabaklama öncesi işlemler yapmak (Devamı var) | C.7 | Kireç giderme işlemi yapmak | C.7.3 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede kireç giderme yapar. |
|  |  |  |  | C.7.4 | Derilere kesit PH, fiziksel ve optik kontrol yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | C.7.5 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar kireç giderme yapar. |
|  |  | C.8 | Sama işlemi yapmak | C.8.1 | Derilerin ağırlığı, cinsi ve korunma şekline göre sama için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | C.8.2 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede sama yapar. |
|  |  |  |  | C.8.3 | Derilere PH, kürkte bome ve ısı kontrolü yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | C.8.4 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar sama yapar. |
|  |  |  |  | C.8.5 | Derileri uygun su miktarı ve ısı ile durulanma ve yıkanarak süzdürülmesi işlemlerini takip eder. |
|  |  |  |  | C.8.6 | Kürk-süet deriye uygun sıralamaya göre 2.sama yapar. |
|  |  | C.9 | Yağ giderme işlemi yapmak (Devamı var) | C.9.1 | Derilerin ağırlığı, cinsi ve korunma şekline göre yağ giderme için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | C.9.2 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede yağ giderme yapar. |
|  |  |  |  | C.9.3 | Derileri uygun su miktarı ve ısı ile uygun sürede yıkama işlemini takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| C | Tabaklama öncesi işlemler yapmak | C.9 | Yağ giderme işlemi yapmak | C.9.4 | Derilere PH ve fiziksel kontrol yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | C.9.5 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar yağ giderme yapar. |
|  |  |  |  | C.9.6 | Derilerin süzdürülmesi işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | C.9.7 | Kürk-süet deride uygun sıralamaya göre 2.yağ giderme yapar. |
|  |  | C.10 | Pikle işlemi yapmak | C.10.1 | Pikle için uygun bome derecesini ayarlar. |
|  |  |  |  | C.10.2 | Derilerin ağırlığı, cinsi ve korunma şekline göre pikle için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | C.10.3 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede pikle yapar. |
|  |  |  |  | C.10.4 | Pikle görmüş derilere banyo ve kesit PH kontrolü yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | C.10.5 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar pikle yapar. |
|  |  | C.11 | Depikle işlemi yapmak | C.11.1 | Kürk-süet derilere depikle yapar. |
|  |  |  |  | C.11.2 | Derilerin ağırlığı ve korunma şekline göre depikle için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | C.11.3 | Derilere uygun miktar, ısı ve bomedeki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede depikle yapar. |
|  |  |  |  | C.11.4 | Derilerin süzdürülerek boşaltılması işlemini takip eder. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| D | Tabaklama işlemleri yapmak | D.1 | Tabaklama yapmak | D.1.1 | Derilerin ağırlığı, cinsi ve korunma şekline göre deriyi uzun süreli koruyabilmek için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | D.1.2 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede tabaklama yapar. |
|  |  |  |  | D.1.3 | Bazifikasyon, kesit, ve kaynama kontrolü yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | D.1.4 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar tabaklama yapar. |
|  |  |  |  | D.1.5 | Derilerin süzdürülmesi işlemini takip eder. |
|  |  | D.2 | İstifleme işlemini takip etmek | D.2.1 | Derilerin üst üste istiflenerek uygun sürede bekletilmesi sürecini takip eder. |
|  |  | D.3 | Asorti takibi yapmak | D.3.1 | Derilerin istenilen mamul deri özelliğine göre sınıflandırılması işlemini takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Tabaklama sonrası işlemler yapmak (Devamı var) | E.1 | Sıkma işlemini takip etmek | E.1.1 | Derilerin fazla sudan arındırılması için sıkma makinesinde yapılan işlemi takip eder. |
|  |  | E.2 | Yarma işlemini takip etmek | E.2.1 | Videla derilerin yarma makinesinde istenilen kalınlığa uygun işlem görüp görmediğini takip eder. |
|  |  |  |  | E.2.2 | Derilerin ayrıştırılarak istifleme işlemini takip eder. |
|  |  | E.3 | Pudralama işlemini takip etmek | E.3.1 | Zig derilere sıkma işlemi sonrası yapılan pudralama işlemini takip eder. |
|  |  | E.4 | Traş işlemini takip etmek | E.4.1 | Traşlama işleminin derilerin kalınlığı ve istenilen mamul deriye uygunluğuna bakar.. |
|  |  |  |  | E.4.2 | Deri cinsine göre yapılması gereken traşlama işlemini takip eder. |
|  |  | E.5 | Nötralizasyon işlemi yapmak | E.5.1 | Derilerin ağırlığı ve cinsine göre nötralizasyon için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | E.5.2 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede nötralizasyon yapar. |
|  |  |  |  | E.5.3 | Derilere banyo ve kesit PH kontrolü yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | E.5.4 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar nötralizasyon yapar. |
|  |  |  |  | E.5.5 | Derilerin süzdürülme işlemini nötralizasyon işlemine göre takip eder. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Adı | Kod | Adı | Adı | Kod | Adı |
| E | Tabaklama sonrası işlemler yapmak (Devamı var) | E.6 | Retenaj işlemi yapmak | E.6.1 | Derilerin ağırlığı ve cinsine göre retenaj için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | E.6.2 | Derilere istenilen dolgunluğa ve sıkılığa getirilmek için uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede retanaj yapar. |
|  |  |  |  | E.6.3 | Deriye optik, kesit ve penatrasyon kontrolü yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | E.6.4 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar retenaj yapar. |
|  |  | E.7 | Boyama işlemi yapmak | E.7.1 | Derilerin ağırlığı ve cinsine göre istenilen rengi oluşturmak için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | E.7.2 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede boyama yapar. |
|  |  |  |  | E.7.3 | Deriye optik, kesit ve penatrasyon kontrolü yapar ve yaş işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | E.7.4 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için tekrar boyama yapar. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| E | Tabaklama sonrası işlemler yapmak | E.8 | Yağlama işlemi yapmak | E.8.1 | Derilerin ağırlığı, cinsi ve istenilen mamul deri tipine göre yağlama için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | E.8.2 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede yağlama yapar. |
|  |  | E.9 | Fiksasyon/bağlama işlemi yapmak | E.9.1 | Derilerin ağırlığı ve cinsine göre deriye uygulanan retanaj boya ve yağlama işlemlerinin kimyasal olarak deriye bağlanması için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | E.9.2 | Derilere uygun miktar ve ısıdaki su ve hazırlanan karışım ile uygun sürede fiksasyon yapar. |
|  |  |  |  | E.9.3 | Derilerin süzdürülmesi ve uygun su miktarı ve ısı ile durulanması işlemlerini takip eder. |
|  |  |  |  | E.9.4 | Derilerin üst üste serilerek uygun şekil ve süreyle bekletilme sürecini takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Kuru işlemler sürecinin tamamlanmasını sağlamak (Devamı var) | F.1 | Yaş işlemler bitirmede kuru işlemleri takip etmek | F.1.1 | Derilerin fazla sudan arındırılması ve yüzeyinin daha düzgün hale getirilmesi için sıkma makinesinde yapılan işlemi takip eder. |
|  |  |  |  | F.1.2 | Derinin yüzeyini düzeltmek ve belli bir nem oranına getirmek için uygun ısı ve basınçla makinede yapılan vakum kurutma işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.1.3 | Sulu işlemleri tamamlanmış derilerin askılarda uygun süreyle bekletilerek kurutulması sürecini takip eder. |
|  |  |  |  | F.1.4 | Kurutulan derilerin nem ölçümünü yapar ve kuru işlemler kriterlerine göre sonuçları değerlendirir. |
|  |  |  |  | F.1.5 | Uygun nem ölçüsünde olan derilerin toplama ve istifleme işlemlerini takip eder. |
|  |  | F.2 | Kuru işlemleri takip etmek (Devamı var) | F.2.1 | İşlenen deri cinsine göre derilerin mevcut nem oranını, uygun nem oranına getirmek için tavlama/kuru dolap işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.2 | Videla derinin uygun yumuşaklığa getirilmesi için fiziksel yumuşatma işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.3 | Nemlendirilen kürk-süet derilerin neminin kaybolmaması amacıyla istiflenerek uygun sürede bekletilme sürecini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.4 | Açkı işlemi için makinede devir ve kalınlık ayarı yaparak derilerin uygun şekilde işlem görmesini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.5 | Zig ve videla derilere uygulanan traş işlemini istenilen mamul deri tipine göre takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.6 | Kürk derilere uygulanan zımpara işlemi için makinede kalınlık ve devir ayarı yaparak derilerin uygun şekilde zımparalanması işlemini takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| F | Kuru işlemler sürecinin tamamlanmasını sağlamak (Devamı var) | F.2 | Kuru işlemleri takip etmek | F.2.7 | İstenilen mamul deri tipine göre kürk-süet derilerde tüyleri parlatmak amacıyla uygun kimyasalları üretim reçetesine göre hazırlayarak derilere uygulanan ilaçlama işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.8 | İstenilen mamul deri tipine göre kürk-süet derilerin yüzeyindeki tüyleri açmak için derilere uygulanan tarama işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.9 | Uygun sıcaklık, basınç ve zaman ayarlaması yaparak kürk-süet derilere uygulanan ütü/pres işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.10 | İstenilen mamul deri tipine göre kürk-süet derilerde tüy uzunluğunu eşit hale getirebilmek için tüylerin kırpılması işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.11 | İstenilen mamul deri tipine göre kuru işlemler görmüş kürk-süet derilere uygulanan boyama, yağlama ve retenaj gibi kimyasal işlemleri takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.12 | İstenilen mamul deri tipine göre boyama işlemleri tamamlanmış kürk-süet derilere yeniden nem kazanması için uygulanan tavlama işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.13 | Derilere çap kazandırmak amacıyla gergi makinesinde uygun süreyle yapılan gergi işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.14 | Deriye şekil vermek için deri kenarlarının uygun şekilde budanması işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | F.2.15 | İstenilen mamul deriye uygun kuru işlemler kriterlerine göre kalite kontrol ve sınıflandırma işlemlerini takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Bitim işlemleri yapmak (Devamı var) | G.1 | Asorti takibi yapmak | G.1.1 | İstenilen mamul deri tipine göre derilere fiziksel kontrol yapılmasını sağlar. |
|  |  |  |  | G.1.2 | İstenilen mamul deri tipine göre sınıflandırma yapılmasını sağlar. |
|  |  | G.2 | Yüzey boyama işlemi yapmak | G.2.1 | İşlenen deri cinsi ve istenilen mamul deri tipine göre yüzey boyama işlemi için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | G.2.2 | İşlenen deri cinsi ve istenilen mamul deri tipine göre yüzey boyama işlemi yapılacak makinelerde uygun ayarlamayı yapar. |
|  |  |  |  | G.2.3 | Derilerin pistole makinesinde uygun şekilde işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.4 | Derilerin silindirik boya makinesinde uygun şekilde işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.5 | Derilerin perde makinesinde uygun şekilde işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.2.6 | Yüzey boyama işlemi sırasında oluşabilecek hataların tespiti ve anında düzeltilmesi amacıyla bitim işlemleri kriterlerine göre ara ve sürekli kalite kontrol yapar ve birim yöneticisine bildirir. |
| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Bitim işlemleri yapmak (Devamı var) | G.3 | Pres işlemi yapmak | G.3.1 | İşlenen deri cinsi ve istenilen mamul deri tipine göre pres işlemi için uygun ısı ve basınç ayarı yapar. |
|  |  |  |  | G.3.2 | Derilerin hidrolik pres makinesinde uygun şekilde işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.3 | Derilerin silindirik pres makinesinde uygun şekilde işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.4 | Derilerin finifleks makinesinde uygun şekilde işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.5 | Derilerin kağıt transfer makinesinde uygun şekilde işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.3.6 | Pres işlemi sırasında oluşabilecek hataların tespiti ve anında düzeltilmesi amacıyla, bitim işlemleri kriterlerine göre ara ve sürekli kalite kontrol yapar ve birim yöneticisine bildirir. |
|  |  | G.4 | Polisaj işlemi yapmak | G.4.1 | Derinin doğal parlaklığını ortaya çıkarmak için uygun kimyasal karışımı birim yöneticisinden aldığı bilgiler ve üretim reçetesi doğrultusunda hazırlar. |
|  |  |  |  | G.4.2 | Derilerin uygun süreyle kimyasal işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.4.3 | Derinin doğal parlaklığını ortaya çıkarmak için uygun süreyle fiziksel işlem görmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.4.4 | Deriye fiziksel ve optik kontrolü yapar ve bitim işlemleri kriterlerine göre sonuçları değerlendirerek tespit ettiği hataları birim yöneticisine bildirir. |
|  |  |  |  | G.4.5 | Aldığı talimat doğrultusunda hataların giderilmesi için derilere tekrar polisaj işlemi uygular. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| G | Bitim işlemleri yapmak | G.5 | Kuru dolap işlemini takip etmek | G.5.1 | Zig ve kürk-süet derilere uygulanan kuru dolap işlemini takip eder. |
|  |  |  |  | G.5.2 | İstenilen mamul deri tipine göre yapılması gereken kuru dolap işlemlerini takip eder. |
|  |  |  |  | G.5.3 | Boyama öncesi ve/veya sonrası uygulanan bitim işlemleri biçimine uygun yapılması gereken kuru dolap işlemini takip eder. |
|  |  | G.6 | Gergi/çivi işlemini takip etmek | G.6.1 | İşlenen deri cinsi ve istenilen mamul deri tipine göre deriye son şeklini verme ve çap kazandırmak için gergi makinesinde yapılan işlemi takip eder. |
|  |  | G.7 | Budama işlemini takip etmek | G.7.1 | Deriye son şeklini vermek için deri kenarlarının uygun şekilde kesilmesini sağlar. |
|  |  | G.8 | Ölçme işlemini takip etmek | G.8.1 | Ölçü makinesinde derilerin ölçülmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.8.2 | Ölçülen derilerin yüzeylerine ebatlarının yazılmasını sağlar. |
|  |  | G.9 | Paketleme işlemini takip etmek | G.9.1 | Derilerin, istenilen mamul deri tipine uygun şekilde paketlenmesini sağlar. |
|  |  |  |  | G.9.2 | Paketlenen derilerin depolanması ve/veya sevkiyatının yapılması sürecini takip eder. |

| Görevler | İşlemler | Başarım Ölçütleri |
| --- | --- | --- |
| Kod | Adı | Kod | Adı | Kod | Açıklama |
| H | Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek | H.1 | Meslek ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılmak | H.1.1 | Meslek ile ilgili yenilikleri takip eder. |
|  |  |  |  | H.1.2 | Yönetim tarafından belirlenen mesleki eğitim ve organizasyonlara katılır. |
|  |  |  |  | H.1.3 | Mesleği ile ilgili belirlediği eğitim eksikliklerini yönetime bildirir. |
|  |  | H.2 | Mesleki yayınları takip etmek | H.2.1 | Bilgi ve becerilerini ilgili kişilere aktarır. |
|  |  |  |  | H.2.2 | Astlarının mesleki gelişimini takip eder, yönetime bildirir. |

## Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

- Askı kurutma makinesi

- Çeşitli deri kimyasalları

- Çeşitli makine aparatları

- Finifleks makinesi

- Gergi/çivi makinesi

- Havuz

- Hidrolik pres makinesi

- İskefe makinesi (pat-pat)

- Kağıt transfer makinesi

- Kavaleta makinesi

- Kesici çeşitleri

- Kişisel koruyucu donanım

- Ölçü makinesi

- Perde makinesi

- Pervaneli tekne

- Pistole makinesi

- Sıkma makinesi

- Silindirik boya makinesi

- Silindirik pres makinesi

- Tarak

- Traş makinesi

- Ütü

- Vakum kurutma makinesi

- Yarma makinesi

- Yaş ve kuru dolaplar

- Zımpara makinesi

## Bilgi ve Beceriler

- Acil durumlarda çıkış ve kaçış prosedürleri bilgisi

- Araç, gereç ve ekipman bilgisi

- Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

- Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi

- Çevre koruma uygulamaları bilgisi

- Doğrulama ve kıyaslama bilgi ve becerisi

- Ekip içinde çalışma becerisi

- El becerisi

- El-göz koordinasyon becerisi

- Görevi ile ilgili teknolojik yenilikleri araştırabilme becerisi

- Ham deri bilgisi

- İletişim yeteneği

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

- İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

- Kalite bilgisi

- Kayıt tutma becerisi

- Malzeme bilgisi

- Malzemeyi etkin ve verimli şekilde kullanabilme bilgi ve becerisi

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

- Mesleki terim bilgisi

- Organizasyon becerisi

- Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

- Ölçme ve değerlendirme bilgisi

- Problem çözme yeteneği

- Raporlama becerisi

- Renk bilgisi

- Tehlikeli atık ve artık bilgisi

- Temel çalışma mevzuatı bilgisi

- Temel düzeyde deri işlenti teknikleri bilgisi

- Temel düzeyde deri işlenti teknikleri uygulayabilme becerisi

- Temel düzeyde deri kimyasalları bilgisi

- Temel düzeyde deri makinelerini kullanabilme bilgi ve becerisi

- Zamanı iyi kullanabilme becerisi

## Tutum ve Davranışlar

- Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

- Beraber çalıştığı kişileri yönlendirmek

- Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

- Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

- Çalışmalarında planlı ve organize olmak

- Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

- Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

- Deneyimlerini iş arkadaşlarına aktarmak

- Eğitmeye ve öğretmeye istekli olmak

- Ekip içerisinde uyumlu çalışabilmek ve ekibi yönetmek

- Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

- Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

- Grup toplantılarına katılmak

- Güvenli çalışma şartlarına uymak ve uyulmasını sağlamak

- İnsan ilişkilerine özen göstermek

- İşyeri çalışma prensiplerine uymak

- İşyerinde doğru kişilere, zamanında ve doğru bilgi aktarmak

- İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

- Kimyasal maddelerle çalışma kurallarına uymak

- Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

- Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif almak

- Süreç kalitesine özen göstermek

- Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek

- Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

# 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Deri İşlenti Operatörü (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek:

1.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Erbil CİHANGİR, 	İTKİB/Mesleki Yeterlilik Organizasyon Geliştirme Direktörü

Hüsniye GÖKART,			İTKİB/Mesleki Yeterlilik İş Geliştirme Müdürü

Özlay BÜLBÜL,			İTKİB/Mesleki Yeterlilik İş Geliştirme Analisti

Fatma ÇARDAK,  			İTKİB/Mesleki Yeterlilik Meslek/Sektör Danışmanı

2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Turgay YETİŞGİN,	Alfa Kimya A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı              Türkiye Deri Vakfı Başkanı

Hasan Basri YORULMAZ,	Finitek Deri Ltd. Şti./Yönetim Kurulu Başkanı

David YAHYA,	Çetinkaya Deri Ltd. Şti./ Genel Müdür

Özcan KÜÇÜK,	Pulcra-Chemicals/Deri Pazarlama Müdürü

Volkan ÇANDAR,	Pulcra-Chemicals/Deri Satış/Pazarlama Müdürü               Deri Teknologları  Teknisyenleri ve Kimyacılar Derneği DETEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İsmail SİNOP,	Pulcra-Chemicals/Deri Mühendisi

Hüseyin KAROVA,	Finitek Deri Finisaj Teknolojisi. San. ve Tic. Ltd. Şti./        Üretim Şefi

Gökhan AKTOP, 	Çetinkaya Deri San. Tic. Ltd. Şti./Yaş İşlemler Üretim Şefi

Gül GÜR,	Çetinkaya Deri San. Tic. Ltd. Şti./Finisaj Üretim Şefi

Selim İNAN,	Alfa Kimya San. ve Tic. A.Ş/Üretim Şefi

Erkan ILDAN,	Alfa Kimya San. ve Tic. A.Ş- Üretim Şefi

Devrim KAYA,	Derimsan Deri İmalat Sanayi/Yaş İşlenti Üretim Şefi

Taylan ÇETİNKAYA,	Derimsan Deri İmalat Sanayi/Finisaj Üretim Şefi

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu

Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Deri Meslek Yüksek Okulu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu

Alkoç Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Batı Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu

Biga Tabaklar Odası

Birdallar Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Bor Deri Organize Sanayi Bölgesi Çorlu Deri Organize Sanayicileri Derneği

Bursa Deri San. Yardımlaşma Derneği

Denizli Deri Sanayicileri Derneği

Deri Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş.

Deri Teknologları Teknisyenleri ve Kimyacıları Derneği

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu

Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Ege İhracatçı Birlikleri

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi /Deri Mühendisliği Bölümü

Gaziantep Tabaklar Odası

Gerede Deri Organize Sanayicileri Derneği

Gönen Deri Sanayici ve İşadamları Derneği

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Isparta Debbağlar Odası

Isparta Tabaklar Derneği

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Deri İşleme Teknolojisi

İzmir Deri Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş.

Kardersan Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kopuzlar Deri San. Tic. A.Ş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Kürk Sanayicileri Ve İşadamları Derneği

Manisa Deri Sanayicileri Derneği

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Dericilik Bölümü

Niğde Üniversitesi Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksek Okulu Dericilik

Öz-Yüksel Deri San. Tic. A.Ş.

Pirima Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sabır Deri Konfeksiyon Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Dericilik Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türkiye Deri Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği

Türkiye Deri Vakfı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayii, Teknoloji ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı

Uşak Deri Sanayicileri Derneği

Uşak Tabakhaneler Esnaf Odası

Uşak Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dericilik Programı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Zeytinburnu İDMİB Deri Meslek Lisesi

4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Doç. Dr. Saliha AĞAÇ,		Başkan (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı)

Ümit ÖZÜREN,			Başkan Vekili (Türkiye İhracatçılar Meclisi)

Leyla ÖZDEMİR,			Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Ahmet SARICA, 			Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Zehra YILDIZ,			Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Deniz MEGUS, 			Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Atilla BAĞCUVAN,			Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Pınar PEHLİVANOĞLU,		Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Ahmet Tahir GÜRSOY,		Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Firuzan SİLAHŞÖR,			Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Hilal DOĞRUÖZ ÖZER,		Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,		       	Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

- MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,                          	Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,                   Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,	Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,	Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ, 	                   	Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU, 	    	       	Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

# Footnotes

Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (4) olarak belirlenmiştir.

# Comments

Çok genel bir ifade. Diğer bilgi-becerilerde burada anlatmak istediğimiz karşılayan ifade yok mu?